- Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 18 декабря 1984 г. N 4519

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ГАЗОПЛАМЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Occupational safety standards system. Flame machining

of metals. Safety requirements

ГОСТ 12.3.036-84

(в ред. Изменения N 1, утв. в мае 1990 г.)

Группа Т58

ОКСТУ 0012

Дата введения

1 января 1986 года

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан и внесен Министерством химического и нефтяного машиностроения.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.12.1984 N 4519.

3. Введен впервые.

4. Ссылочные нормативно-технические документы

─────────────────────────────────┬────────────────────────────────

Обозначение НТД, на который дана │          Номер пункта

ссылка              │

─────────────────────────────────┼────────────────────────────────

ГОСТ 12.0.004-90                 │6.3

ГОСТ 12.1.003-83                 │1.3

ГОСТ 12.1.004-91                 │1.1, 3.9

ГОСТ 12.1.005-88                 │1.3, 8.1, 8.4

ГОСТ 12.1.007-76                 │8.1

ГОСТ 12.1.010-76                 │1.1

ГОСТ 12.1.044-89                 │8.6

ГОСТ 12.1.050-86                 │8.3

ГОСТ 12.2.003-91                 │2.2

ГОСТ 12.2.008-75                 │2.2

ГОСТ 12.2.032-78                 │5.1

ГОСТ 12.2.033-78                 │5.1

ГОСТ 12.2.049-80                 │2.2

ГОСТ 12.2.060-81                 │4.3

ГОСТ 12.2.061-81                 │5.1

ГОСТ 12.2.062-81                 │5.16

ГОСТ 12.3.002-75                 │1.1

ГОСТ 12.3.018-79                 │8.2

ГОСТ 12.4.010-75                 │7.7

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ 12.4.013-85  утратил  силу   на   территории   Российской

Федерации.   Постановлением  Госстандарта РФ  от  28.04.1997 N 198

введен в действие с 1 июля 1998 года ГОСТ Р 12.4.013-97.

ГОСТ 12.4.013-85                 │7.5

ГОСТ 12.4.023-84                 │7.4

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен  ГОСТ 12.4.026-76  Постановлением  Госстандарта  РФ  от

19.09.2001  N  387-ст  с  1  января  2003  года  введен в действие

ГОСТ Р 12.4.026-2001.

ГОСТ 12.4.026-76                 │5.5

ГОСТ 12.4.034-85                 │7.3

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен  ГОСТ  12.4.051-87  Постановлением  Госстандарта  РФ от

28.12.1999  N  768-ст  с  1   января 2002  года введен  в действие

ГОСТ Р 12.4.213-99.

ГОСТ 12.4.051-87                 │7.6

ГОСТ 13861-89                    │2.13

ГОСТ 24940-96                    │8.5

5. Ограничение срока действия снято по Протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11 - 12-94).

6. Издание (март 2001 г.) с Изменением N 1, утвержденным в мае 1990 г. (ИУС 8-90).

Настоящий стандарт распространяется на газопламенную обработку металлов во всех отраслях народного хозяйства и устанавливает общие требования безопасности при газовой сварке, газовой резке, газопламенной наплавке, газопламенной поверхностной закалке, зачистке и нагреве, газопламенном (пламенном и детонационном) напылении покрытий (далее - сварке, резке).

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

КонсультантПлюс: примечание.

Правила пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства" утратили силу в связи с изданием Приказа МВД РФ от 14.12.1993 N 536, утвердившего ППБ-01-93.

КонсультантПлюс: примечание.

Постановлением Госгортехнадзора РФ от 27.05.2003 N 40 утверждены Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. ПБ 12-609-03.

КонсультантПлюс: примечание.

Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 N 91 утверждены новые Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. ПБ 03-576-03.

1.1. Газопламенная обработка металлов на объектах народного хозяйства должна выполняться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.3.002, строительными нормами и правилами по технике безопасности в строительстве, утвержденными Госстроем СССР, правилами пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства, утвержденными ГУПО МВД СССР, правилами безопасности в газовом хозяйстве, утвержденными Госгортехнадзором СССР, санитарными правилами при сварке, наплавке и резке металлов, утвержденными Минздравом СССР.

1.2. При газопламенной обработке металлов возможно воздействие на работающего опасных и вредных производственных факторов, приведенных в Приложении.

1.3. Уровни вредных и опасных производственных факторов на рабочем месте не должны превышать значений, установленных ГОСТ 12.1.003 - для уровня шума, ГОСТ 12.1.005 - для предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и для температуры наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств.

1.2, 1.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

1.4. Газопламенную обработку в замкнутых пространствах и труднодоступных местах (резервуарах, котлах, цистернах, тоннелях, подвалах и др.) выполняют по наряду-допуску на особо опасные работы.

- 2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

2.1. При разработке технологических процессов газопламенной обработки металлов следует предусматривать:

механизацию и автоматизацию процессов;

мероприятия по предотвращению поступления в воздух рабочей зоны вредных веществ;

мероприятия по очистке выбросов;

снижение уровней шума;

рациональную организацию рабочих мест.

2.2. Технологическое оборудование должно соответствовать ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.008, ГОСТ 12.2.049.

2.3. Газопламенное напыление покрытий и наплавка порошковых материалов в помещениях допускаются по согласованию с органами Госсаннадзора.

2.4. Если газопламенное напыление покрытий и наплавку из порошковых материалов на крупногабаритные изделия проводят в помещениях вручную, следует применять портативные местные отсосы, обеспечивающие концентрации вредных веществ в воздухе не выше предельно допустимых.

2.5. Операции по засыпке и уборке порошков в бункеры установок для газопламенного напыления покрытий и наплавки порошков следует проводить с использованием местных отсосов или в специальных камерах и кабинах, снабженных вытяжной вентиляцией.

2.6. Для механизированных процессов сварки и резки, связанных с повышенным выделением пыли и газов, следует предусматривать местные вытяжные пылегазоприемники, включая подвижные, встроенные в машины, оборудование или приспособления.

2.7. При проведении газопламенной поверхностной закалки, зачистки и нагрева для защиты от попадания отслоившейся окалины на работающих следует предусматривать специальные приспособления (защитные экраны, кожухи и др.).

2.8. При проведении сварки, резки, наплавки, закалки, зачистки и нагрева крупногабаритных изделий должны применяться технологические режимы, исключающие коробление изделий, приводящее к травматизму работающих.

2.9. При автоматизации процессов газопламенной обработки металлов должно быть предусмотрено дистанционное управление.

2.10. При газопламенной обработке внутренних поверхностей замкнутых пространств и труднодоступных мест следует применять вентиляцию в соответствии с нормативно-технической документацией на конкретный технологический процесс.

2.11. Сборочно-сварочные цехи, в которых осуществляют газопламенную обработку металлоконструкций, должны быть оборудованы грузоподъемными устройствами и приспособлениями.

Применение грузоподъемных устройств должно быть предусмотрено при газопламенной обработке изделий массой 15 кг и более.

2.12. При работе с баллонами, содержащими сжиженные и сжатые газы, необходимо руководствоваться правилами эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденными Госгортехнадзором СССР.

2.13. При работе с баллонами, содержащими сжиженные и сжатые газы, необходимо использовать редукторы по ГОСТ 13861.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.14. При снижении давления в баллонах со сжиженными и сжатыми газами до предела, ниже которого невозможно поддерживать требуемое рабочее давление, отбор газа должен быть прекращен.

- 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

КонсультантПлюс: примечание.

СН 245-71 утратили силу в связи с изданием Постановления Госстроя СССР от 10.05.1990 N 39. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 88 с 25 июня 2003 года введены в действие СП 2.2.1.1312-03 "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий".

КонсультантПлюс: примечание.

Постановлением Госстроя СССР от 28.11.1991 г. введены в действие с 1 января 1992 года СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование.

3.1. Производственные помещения, в которых выполняется газопламенная обработка металлов, должны соответствовать строительным нормам и правилам на здания промышленных предприятий (категория производства Г), санитарным нормам проектирования промышленных предприятий, утвержденным Госстроем СССР.

3.2. Естественное и искусственное освещение должно соответствовать требованиям строительных норм и правил. Технология газопламенной обработки относится по точности ко второму разряду зрительных работ.

3.3. Цветовое оформление помещений и оборудования должно обеспечивать наименьший коэффициент отражения (не более 0,4) в соответствии с правилами по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий, утвержденными Госстроем СССР.

3.4. Полы производственных помещений должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, быть несгораемыми и нескользкими, обладать малой теплопроводностью.

3.5. В помещениях для проведения газопламенной обработки металлов должна быть предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция в соответствии со строительными нормами и правилами на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха, утвержденными Госстроем СССР.

3.6. Отделка производственных помещений должна исключать возможность накопления пыли, сорбции паров и газов материалами покрытий, допускать систематическую уборку поверхностей влажным способом.

3.7. Стены, потолки и внутренние конструкции помещений для газопламенного напыления должны иметь звукопоглощающую облицовку с защитной отделкой.

Звукоизоляция помещений, в которых проводят детонационное напыление, должна обеспечивать защиту работающих от уровней звука 100 - 140 дБА.

3.8. Газопламенная обработка металлов во взрывоопасных помещениях должна выполняться в соответствии с требованиями правил по организации безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах, утвержденных Госгортехнадзором СССР.

3.9. Газопламенная обработка в замкнутых пространствах и труднодоступных местах должна выполняться при соблюдении следующих условий:

наличия не менее двух проемов (окон, дверей, люков);

тщательной очистки и проверки на содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны перед началом работ;

проверки значений показателей пожарной опасности по ГОСТ 12.1.004;

концентрации взрывоопасных веществ не выше 20% от нижнего предела взрываемости;

наличия непрерывно работающей приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающей приток свежего и отсос загрязненного воздуха из нижней и верхней частей замкнутого пространства и труднодоступных мест;

осуществлении специальной вентиляции с помощью местных отсосов от стационарных или передвижных установок, если общеобменная вентиляция не обеспечивает нормальных условий работы;

установки контрольного поста для наблюдения за работающими и наличия связи между работающими и наблюдающим.

КонсультантПлюс: примечание.

Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 N 91 утверждены новые Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. ПБ 03-576-03.

3.10. Во время проведения работ в замкнутых пространствах и труднодоступных местах газовые баллоны, газоразборные посты, передвижные ацетиленовые генераторы должны быть расположены снаружи и закреплены в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденными Госгортехнадзором СССР.

3.11. Не допускается оставлять рукава, резаки, горелки, металлизационные аппараты во время перерыва и после окончания работ в замкнутых и труднодоступных местах.

3.12. Помещения для проведения детонационного напыления покрытий должны быть звукоизолированы.

3.13. Показатели микроклимата в производственных помещениях должны соответствовать ГОСТ 12.1.005.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

- 4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ

4.1. Поверхности свариваемых заготовок и деталей должны быть сухими, очищенными от окалины, смазки и других загрязнений. Кромки заготовок и деталей не должны иметь заусенцев.

4.2. Обезжиривание поверхностей изделий перед газопламенной обработкой металлов должно проводиться растворами и растворителями, применение которых согласовано с Минздравом СССР.

КонсультантПлюс: примечание.

Постановлением Госгортехнадзора РФ от 27.05.2003 N 40 утверждены Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. ПБ 12-609-03.

4.3. Хранение и транспортирование газов, применяемых при газопламенной обработке металлов, следует осуществлять в соответствии с ГОСТ 12.2.060, правилами безопасности в газовом хозяйстве и правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденными Госгортехнадзором СССР.

4.4. Способы хранения и транспортирования исходных материалов, готовой продукции и отходов производства не должны создавать дополнительной опасности при проведении работ и обеспечивать возможность механизации погрузочно-разгрузочных операций.

4.5. При проведении газопламенного напыления покрытий и наплавки следует использовать порошки, прутки или проволоку, которые в процессе напыления и наплавки выделяют вредные вещества в количествах, не превышающих предельно допустимые концентрации, предусмотренные санитарными нормами, утвержденными в установленном порядке.

- 5. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

5.1. Пространственная планировка рабочего места при механизированных и автоматизированных процессах газопламенной обработки металлов с учетом группировки, расположения органов управления (рычаги, выключатели и переключатели) и средств отображения информации должна соответствовать ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 12.2.033. Общие требования безопасности к рабочим местам - по ГОСТ 12.2.061.

5.2. Места проведения газопламенной обработки металлов могут быть постоянными, организуемыми в специально оборудованных для этих целей участках или на открытых площадках, и временными, организуемыми на территории предприятий в целях ремонта оборудования, а также монтажа строительных и других конструкций.

5.3. При газопламенной обработке металлов необходимо исключать возможность воздействия опасных и вредных производственных факторов на персонал расположенных рядом рабочих зон.

Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева должны быть оснащены средствами коллективной защиты от шума, инфракрасной радиации и брызг расплавленного металла экранами и ширмами из негорючих материалов.

5.4. Рабочее место для газопламенной обработки должно быть оборудовано местной вытяжной вентиляцией.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 12.4.026-76 Постановлением Госстандарта РФ от 19.09.2001 N 387-ст с 1 января 2003 года введен в действие ГОСТ Р 12.4.026-2001.

5.5. На рабочих местах должны быть установлены знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026.

5.6. Газопламенное напыление покрытий ручным способом в помещениях должно осуществляться в звукоизолированных кабинах, камерах или на специальных участках, с использованием звукоизолирующих кожухов, рассчитанных в соответствии со строительными нормами и правилами по защите от шума, утвержденными Госстроем СССР.

Стены кабины должны иметь слоистую структуру и состоять из звукопоглощающих материалов. Передние стенки кабин следует закрывать створками со встроенными в них светофильтрами и рабочими проемами для рук.

5.7. Стационарные установки газопламенного напыления должны эксплуатироваться в отдельных помещениях или на изолированных участках цеха.

5.8. Установки детонационного напыления покрытий размещают в отдельных зданиях или на первых этажах производственных зданий в отдельных помещениях.

5.9. При конвейерной или поточной технологии необходимо изолировать участки газопламенного напыления ограждениями со звукопоглощающей теплостойкой облицовкой.

5.10. При организации питания горючими газами и кислородом от сети по трубопроводу для защиты от обратного удара перед каждой единицей оборудования для газопламенной обработки металлов (горелка, резак, машины термической резки и др.) должны быть установлены газоразборные посты.

5.11. Трубопроводы, шланги для подачи воздуха, газа, а также вентиляционные устройства должны быть расположены так, чтобы не затруднялось обслуживание оборудования. Конструкции штуцеров, на которые надевают шланги, должны обеспечивать удобное прочное крепление и герметичное соединение.

5.12. Организация рабочих мест при сварке, резке, закалке, зачистке и нагреве должна исключать нагрев токоведущих устройств, находящихся вблизи.

5.13. (Исключен, Изм. N 1).

5.14. Рабочие места для газопламенной обработки металлов в монтажных условиях, расположенные на деревянных настилах или подмостях, должны быть очищены от горючих материалов (пакли, стружки и др.) в радиусе не менее 5 м. Деревянные настилы должны быть покрыты металлическими листами, на них должны быть установлены сосуды с водой.

5.15. На каждое стационарное рабочее место для газопламенной обработки металлов должно быть отведено не менее 4 м2, помимо площади, занимаемой оборудованием и проходами, а при работе в кабине - не менее 3 м2. Проходы должны иметь ширину не менее 1 м.

Площадь рабочего места оператора газопламенного напыления должна быть не менее 10 м2.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.16. Защитные ограждения рабочих мест должны соответствовать ГОСТ 12.2.062.

5.17. На рабочих местах должны быть вывешены инструкции по технике безопасности при проведении газопламенных работ.

- 6. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ, ДОПУСКАЕМОМУ К УЧАСТИЮ

В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ

6.1. К работе по газопламенной обработке металлов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующее обучение, инструктаж и проверку знаний техники безопасности и имеющие квалификационное удостоверение.

КонсультантПлюс: примечание.

Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 N 162 утвержден "Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин.

К газопламенным работам женщины допускаются в соответствии с перечнем производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС.

6.2. Лица, допускаемые к работе по газопламенной обработке металлов, должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с требованиями Минздрава СССР.

6.3. Организация обучения работающих безопасности труда - по ГОСТ 12.0.004.

6.4. Персонал, допускаемый к газопламенной обработке металлов, должен уметь оказывать первую помощь при острых отравлениях, ожогах кожи и слизистых оболочек.

- 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ

7.1. Лица, занятые газопламенной обработкой металлов, должны применять средства индивидуальной защиты, обеспечение которыми осуществляется в соответствии с отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке с учетом проводимых работ.

7.2. Хранение, периодический ремонт, чистка, другие виды профилактической обработки средств индивидуальной защиты работающих следует проводить в соответствии с нормативно-технической документацией на эти изделия.

7.3. При работе в замкнутых пространствах и труднодоступных местах для защиты органов дыхания необходимо применять изолирующие средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.034 <*> с подачей чистого воздуха в зону дыхания. Работы не следует проводить при содержании кислорода в воздухе менее 19% и более 23%.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

--------------------------------

<*> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.195-99 (с 1 января 2003 г.)

7.4. Для защиты лица при сварке, резке, закалке, зачистке и нагреве рабочие должны обеспечиваться защитными щитками по ГОСТ 12.4.023.

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ 12.4.013-85 утратил силу на территории Российской Федерации. Постановлением Госстандарта РФ от 28.04.1997 N 198 введен в действие с 1 июля 1998 года ГОСТ Р 12.4.013-97.

7.5. Для защиты глаз применяются защитные очки по ГОСТ 12.4.013.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.6. Средства индивидуальной защиты органов слуха следует выбирать исходя из частотного спектра шума на рабочем месте.

Типы и группы средств индивидуальной защиты органов слуха - по ГОСТ 12.4.051 <*>.

--------------------------------

<*> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.213-99.

7.7. Для защиты рук применяются рукавицы по ГОСТ 12.4.010.

- 8. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.005 и нормами санитарно-химических исследований на промышленных предприятиях, утвержденными Минздравом СССР.

8.2. Контроль санитарно-гигиенической эффективности вентиляции должен проводиться в соответствии с правилами по санитарно-гигиеническому контролю систем вентиляции производственных помещений, утвержденными Минздравом СССР и ГОСТ 12.3.018.

8.3. Контроль уровня шума на рабочем месте следует проводить по ГОСТ 12.1.050 с использованием методов по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах, утвержденных Минздравом СССР.

8.4. Контроль температуры наружных поверхностей и технологического оборудования или ограждающих его устройств и показателей микроклимата в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

8.1 - 8.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).

8.5. Контроль за уровнем освещенности - по ГОСТ 24940.

8.6. Контроль пожарной опасности - по ГОСТ 12.1.044.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.7. (Исключен, Изм. N 1).

- Приложение

Справочное

ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ

НА РАБОТАЮЩИХ ПРИ ГАЗОПЛАМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ

─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────

Процесс   │             Опасные и вредные производственные факторы

газопламенной├───────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────

обработки  │       физические      │          химические         │психофизио-

металлов  │                       │                             │логические

├─────┬─────┬─────┬─────┼───────────┬─────────────────┼─────┬─────

│повы-│высо-│повы-│повы-│ характер  │      пути       │физи-│нерв-

│шен- │ко-  │шен- │шен- │действия на│ проникновения в │чес- │но-

│ная  │час- │ная  │ная  │ организм  │организм человека│кие  │пси-

│запы-│тот- │тем- │яр-  │ человека  │      через      │пере-│хи-

│лен- │ный  │пера-│кость│           │                 │груз-│чес-

│ность│шум  │тура │света├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┤ки   │кие

│и за-│     │по-  │     │ток- │разд-│орга-│желу-│кож- │     │пере-

│газо-│     │верх-│     │си-  │ража-│ны   │доч- │ные  │     │груз-

│ван- │     │нос- │     │чес- │ющие │дыха-│но-  │по-  │     │ки

│ность│     │тей  │     │кие  │     │ния  │ки-  │кровы│     │

│воз- │     │обо- │     │     │     │     │шеч- │и    │     │

│духа │     │рудо-│     │     │     │     │ный  │сли- │     │

│рабо-│     │ва-  │     │     │     │     │тракт│зис- │     │

│чей  │     │ния, │     │     │     │     │     │тые  │     │

│зоны │     │мате-│     │     │     │     │     │обо- │     │

│     │     │риа- │     │     │     │     │     │лочки│     │

│     │     │лов  │     │     │     │     │     │     │     │

─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

1. Газовая   │+    │-    │+    │+    │+ <*>│+ <*>│+    │+    │+    │+    │+

сварка       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

2. Газовая   │+    │+    │+    │+    │+ <*>│+ <*>│+    │+    │+    │+    │+

резка        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

3. Газопла-  │+    │-    │-    │+    │+ <*>│+ <*>│+    │+    │+    │-    │-

менная       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

наплавка     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

4. Газопла-  │-    │+    │+    │+    │-    │-    │+    │-    │-    │-    │-

менная       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

поверхностная│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

закалка      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

5. Зачистка  │-    │+    │+    │+    │-    │-    │+    │-    │-    │-    │-

и нагрев     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

6. Газопла-  │+    │+    │-    │+    │+ <*>│+ <*>│+    │+    │-    │-    │+

менное       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

напыление    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

покрытий     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

Примечание. Знак "+" означает наличие фактора; знак "-" означает отсутствие фактора.

--------------------------------

<*> При газопламенной обработке материалов, содержащих цинк, медь и т.п.