Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 21 февраля 1975 г. N 491

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РУКАВИЦЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Occupational safety standards system. Personal safety means.

Special mittens. Specifications

ГОСТ 12.4.010-75*

(в ред. Изменения N 1, утв. в апреле 1977 г.,

Изменения N 2, утв. в марте 1981 г.,

Изменения N 3, утв. в декабре 1984 г.)

Группа Т58

ОКП 85 5700

Взамен ГОСТ 5514-64

Дата введения

1 января 1976 года

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 февраля 1975 г. N 491 дата введения установлена 01.01.1976.

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 22.06.1992 N 564.

Издание (август 2001 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в апреле 1977 г., марте 1981 г., декабре 1984 г. (ИУС 5-77, 5-81, 3-85).

Настоящий стандарт распространяется на мужские, женские и подростковые рукавицы для защиты рук работающих от опасных и вредных производственных факторов.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

- 1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Рукавицы по конструкции должны изготовляться пяти типов:

Б - с втачным напалком (черт. 2);

В - с напалком, цельновыкроенным с нижней частью рукавицы (черт. 3);

Г - с напалком, расположенным сбоку по перегибу рукавицы, предназначенной как для правой, так и для левой руки (черт. 4);

Д - с двумя напалками - для большого и указательного пальцев (черт. 5);

Е - удлиненные с крагами, стягивающиеся у запястья эластичной продержечной лентой, с наладонником, настроченным напалком (черт. 6).

(Измененная редакция, Изм. N 2).

Тип Б

Черт. 2 <*>

--------------------------------

<*> Черт. 1. (Исключен, Изм. N 2).

Тип В

Черт. 3

Тип Г

Черт. 4

Тип Д

Черт. 5

Тип Е

Черт. 6

1.2. Рукавицы изготовляются с усилительными и защитными накладками или без них.

Форма, размеры и месторасположение накладок устанавливаются потребителем.

1.3. Рукавицы изготовляются четырех размеров: 0, 1, 2, 3.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.4. Измерения готовых рукавиц должны соответствовать указанным на черт. 2 - 6 и в табл. 1.

Таблица 1

───────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬───────

Номера │     Наименования измерений      │    Размеры, см    │Допус-

измере-│                                 ├────┬────┬────┬────┤каемые

ний на │                                 │ 0  │ 1  │ 2  │ 3  │откло-

черте- │                                 │    │    │    │    │нения,

жах    │                                 │    │    │    │    │см

───────┼─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────

1      │ Длина посередине рукавиц типов: │    │    │    │    │

│ Б, В, Г, Д                      │26,0│26,0│28,0│30,0│+/- 1,0

│ Е                               │42,0│42,0│44,0│46,0│+/- 1,0

2      │ Ширина рукавицы на уровне       │13,0│14,0│15,0│16,0│+/- 0,5

│перегиба напалка большого пальца │    │    │    │    │

3      │ Ширина по нижнему краю рукавиц  │13,5│14,5│15,5│16,5│+/- 0,5

│типов Б, В, Г, Д                 │    │    │    │    │

│ Ширина краги внизу в рукавицах  │22,0│23,0│24,0│25,0│+/- 0,5

│типа Е                           │    │    │    │    │

4      │ Расстояние от верхнего края     │13,2│13,2│14,5│15,8│+/- 0,5

│рукавицы до напалка большого     │    │    │    │    │

│пальца                           │    │    │    │    │

5      │ Длина напалка большого пальца от│8,0 │8,0 │8,5 │9,0 │+/- 0,5

│линии перегиба до верхнего края  │    │    │    │    │

│(измерять по поднапалку)         │    │    │    │    │

6      │ Длина напалка указательного     │7,0 │7,0 │7,7 │8,4 │+/- 0,5

│пальца в рукавицах типа Д (изме- │    │    │    │    │

│рять по линии шва)               │    │    │    │    │

Примечания. 1. По требованию потребителя величины измерений рукавиц (измерения 1, 3) допускается изменять.

2. По соглашению с ЦК соответствующего профсоюза допускается изменять величину измерения 2.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

- 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1. Материалы

2.1.1. Рукавицы должны изготовляться из материалов, указанных в табл. 2.

Таблица 2

──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────

Назначение рука-  │ Наименование материала   │     Нормативная    │   Назначение

виц по защитным   │                          │    документация    │    материала

свойствам         │                          │                    │

──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────

От механических  │                          │                    │

воздействий:      │                          │                    │

истирания        │ Двунитка суровая         │ По нормативной до- │ Для основания

│аппретированная           │кументации          │рукавиц

│ Двуниток льняной суровый │ ГОСТ 15530-93      │ То же

│N 1                       │                    │

│ Двуниток полульняной     │ ГОСТ 15530-93      │ "

│ Двуниток льнокапроновый  │ ГОСТ 15530-93      │ Для основания и

│                          │                    │накладок рукавиц

│ Двуниток льнолавсановый  │ По нормативной до- │ То же

│арт. 12202                │кументации          │

│ Парусины полульняные     │ ГОСТ 15530-93      │ "

│ Диагональ с лавсановым   │ По нормативной до- │ "

│волокном суровая          │кументации          │

│арт. 6853                 │                    │

│ Винилискожа-Т прерывис-  │ То же              │ Для накладок

│тая                       │                    │рукавиц

│ Эластоискожа-Т "Текстин" │ "                  │ То же

│ Ткань хлопколавсановая   │ "                  │ "

│меланжевая "Горизонт" с   │                    │

│комбинированной пропиткой │                    │

│арт. 3512                 │                    │

От повышенных    │                          │                    │

температур:       │                          │                    │

теплового излу-  │ Сукно шинельное          │ ГОСТ 27542-87      │ Для основания и

чения             │                          │                    │накладок рукавиц

│ Парусины льняные с огне- │ ГОСТ 15530-93      │ То же

│защитной пропиткой        │                    │

│ Парусины полульняные с   │ ГОСТ 15530-93      │ "

│огнезащитной пропиткой    │                    │

│ Парусина полульняная ок- │ По нормативной до- │ "

│рашенная с огнезащитной   │кументации          │

│пропиткой арт. 11254      │                    │

│ Эластоискожа-Т тепло-    │ То же              │ Для накладок

│отражательная             │                    │тыльной части

│                          │                    │рукавиц

│ Ткани асбестовые АЛТ-36, │ ГОСТ 6102-94       │ Для основания и

│АЛТ-5, АСТ-2              │                    │накладок рукавиц

контакта с нагре-│ Сукно шинельное          │ ГОСТ 27542-87      │ То же

тыми поверхностями│                          │                    │

│ Ткани асбестовые АЛТ-36, │ ГОСТ 6102-94       │ "

│АЛТ-5, АСТ-2              │                    │

│ Парусины полульняные     │ ГОСТ 15530-93      │ "

│пропитанные N 2, 3, 5, 6  │                    │

│ Парусина полульняная     │ ГОСТ 15530-93      │ "

│N 3                       │                    │

искр, брызг, рас-│ Сукно шинельное          │ ГОСТ 27542-87      │ Для основания

плавленного       │                          │                    │рукавиц

металла, окалины  │                          │                    │

│ Спилковый лоскут         │ По нормативной до- │ Для основания и

│                          │кументации          │накладок рукавиц

│ Ткани асбестовые АЛТ-36, │ ГОСТ 6102-94       │ То же

│АЛТ-5, АСТ-2              │                    │

│ Парусины полульняные с   │ ГОСТ 15530-93      │ Для основания

│огнезащитной пропиткой    │                    │рукавиц

│ Парусина полульняная ок- │ По нормативной до- │ То же

│рашенная с огнезащитной   │кументации          │

│пропиткой арт. 11254      │                    │

От воды и раст-  │ Полотно плащевое гладко- │ ГОСТ 7297-90       │ "

воров солей       │крашеное с пропиткой      │                    │

│ Полотно палаточное глад- │ ГОСТ 7297-90       │ "

│кокрашеное с пропиткой    │                    │

│ Диагональ с лавсановым   │ По нормативной до- │ "

│волокном суровая          │кументации          │

│арт. 6853                 │                    │

│ Парусины полульняные с   │ ГОСТ 15530-93      │ Для основания и

│водоупорной пропиткой     │                    │накладок рукавиц

│ Ткань прорезиненная      │ По нормативной     │ Для накладок ру-

│ЛГН-566-1                 │документации        │кавиц

│ Ткань прорезиненная      │ То же              │ То же

│ИРП-11-29                 │                    │

От кислот:       │                          │                    │

концентрирован-  │ Ткань суконная полу-     │ "                  │ Для основания и

ных кислот        │шерстяная кислотозащитная │                    │накладок рукавиц

│с полипропиленом          │                    │

│арт. 6929                 │                    │

│ Ткань для кислотозащит-  │ "                  │ То же

│ной спецодежды арт. 49321 │                    │

│"С"; 49322 "С"            │                    │

│ Ткань полиэфирная с кис- │ "                  │ "

│лотоотталкивающей пропит- │                    │

│кой арт. 86039            │                    │

растворов кислот │ Сукно кислотозащитное    │ ГОСТ 16166-80      │ "

средней концентра-│ШХВ-30                    │                    │

ции               │                          │                    │

│ Ткань для спецодежды с   │ По нормативной до- │ "

│лавсаном арт. 49702       │кументации          │

│ Ткань для спецодежды с   │ То же              │ "

│полипропиленом            │                    │

│ Сукно суровое            │ "                  │ Для изготовления

│                          │                    │кислотозащитных

│                          │                    │рукавиц "КР" с

│                          │                    │дальнейшей обра-

│                          │                    │боткой латексами

От щелочей:      │                          │                    │

от растворов ще- │ Парусины полульняные с   │ ГОСТ 15530-93      │ Для основания и

лочей низкой кон- │водоупорной пропиткой     │                    │накладок рукавиц

центрации         │ Двунитка суровая         │ По нормативной до- │ То же

│аппретированная           │кументации          │

│ Сукно суровое            │ То же              │ Для изготовления

│                          │                    │рукавиц "КР" с

│                          │                    │дальнейшей обра-

│                          │                    │боткой латексами

│ Двуниток полульняной     │ ГОСТ 15530-93      │ Для основания

│                          │                    │рукавиц

│ Двуниток льняной суровый │ ГОСТ 15530-93      │ То же

│N 1                       │                    │

От нефти и нефте-│                          │                    │

продуктов:        │                          │                    │

сырой нефти, ма- │ Парусины полульняные с   │ ГОСТ 15530-93      │ "

сел и твердых     │водоупорной пропиткой     │                    │

нефтепродуктов    │                          │                    │

│ Ткань гладкокрашеная с   │ По нормативной     │ "

│лавсановым волокном       │документации        │

│арт. 3164, 3146           │                    │

│ Полотно плащевое гладко- │ ГОСТ 7297-90       │ "

│крашеное с пропиткой      │                    │

│ Ткань вискознополи-      │ По нормативной до- │ Для основания и

│эфирная с масловодозащит- │кументации          │накладок рукавиц

│ными свойствами           │                    │

│арт. 86037                │                    │

│ Ткань лавсановискозная с │ То же              │ То же

│маслонефтеводозащитной    │                    │

│пропиткой арт. 86020      │                    │

│ Винилискожа-Т одежная    │ "                  │ Для накладок ру-

│водостойкая "Шторм"       │                    │кавиц

│ Эластоискожа-Т масло-    │ "                  │ То же

│бензостойкая (ОФ)         │                    │

Фурнитура

│ Лента эластичная про-    │ По нормативной до- │ Для стягивания

│держечная                 │кументации          │рукавиц типа Е

│ Нитки хлопчатобумажные,  │ ГОСТ 6309-93       │ Для изготовления

│в том числе с противо-    │                    │рукавиц (кроме

│гнилостной пропиткой      │                    │рукавиц для

│                          │                    │защиты от кислот)

│ 16,5 текс х 3 х 2,       │                    │

│ 27 текс х 3 х 3,         │                    │

│ 15,4 текс х 3 х 3,       │                    │

│ 10 текс х 3 х 3,         │                    │

│ 13 текс х 3 х 2,         │                    │

│ 21 текс х 3 х 2          │                    │

│ Нитки лавсановые         │ По нормативной до- │ Для изготовления

│29,4 текс х 2             │кументации          │рукавиц (кроме

│                          │                    │рукавиц для

│                          │                    │защиты от повы-

│                          │                    │шенных темпе-

│                          │                    │ратур)

│ Нитки капроновые         │ То же              │ То же

│15,6 текс х 3             │                    │

│ Нитки хлопчатобумажные   │ ГОСТ 6309-93       │ Для обметывания

│16,5 текс х 3,21 текс х 3,│                    │срезов

│13 текс х 3               │                    │

От нефти и нефте-│                          │                    │

продуктов:        │                          │                    │

сырой нефти, ма- │ Нитки фенилоновые швейные│ По нормативной до- │ Для изготовления

сел и твердых     │специальные               │кументации          │рукавиц для

нефтепродуктов    │ 60 фн,                   │                    │защиты от повы-

│29,4 текс х 2 (34/2),     │                    │шенных темпе-

│ 60 фк,                   │                    │ратур

│29,4 текс х 2 (34/2)      │                    │

│ Нитки армированные швей- │ По нормативной до- │ Для изготовления

│ные Т   45,0 - 69,5 текс  │кументации          │рукавиц (кроме

│     R                    │                    │рукавиц для

│      н                   │                    │защиты от кислот,

│(45ЛХ, 65ЛХ)              │                    │щелочей и повы-

│                          │                    │шенных темпе-

│                          │                    │ратур)

Примечание. По согласованию с потребителем допускается применять другие материалы по качеству не ниже указанных в табл. 2.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

- 2.2. Основные требования к изготовлению

2.2.1. Рукавицы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, образцом и техническим описанием на модуль, утвержденными в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

2.2.2. В зависимости от условий производства и по согласованию с потребителем рукавицы допускается изготовлять по технической документации на модель, составленной с учетом требований настоящего стандарта:

с утеплительным вкладышем из тканей типа байки или нетканого материала с начесом, притачным по низу или разъемным;

с крагами цельнокроенными или притачными, одинарными или двойными;

с накладками из тканей типа сукна или других материалов в один или несколько слоев на ладонную часть;

с трикотажными манжетами;

с эластичной продержечной лентой, хлястиками и пряжками, стягивающими рукавицы у запястья или по нижнему краю;

с прокладкой из амортизационного материала в ладонную и тыльную части рукавиц или только в ладонную;

утепленные;

с тремя напалками;

со съемным наладонником;

из ткани типа молескин для основания рукавиц.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 12807-88 Приказом Ростехрегулирования от 05.07.2005 N 180-ст с 1 января 2006 года введен в действие ГОСТ 12807-2003.

2.2.3. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления рукавиц, - по ГОСТ 12807-88.

Требования к стежкам, строчкам и швам - по ГОСТ 29122-91.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

2.2.4. Определение сортности готовых рукавиц - по ГОСТ 12.4.031-84.

2.2.5. Детали рукавиц выкраивают в долевом или поперечном направлениях; напалок, накладки и краги - в любом направлении нити основы ткани.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.2.6. В готовых рукавицах допускаются:

тыльная сторона рукавиц стачная со швом вдоль рукавицы, но не ближе 3 см от боковых краев или бокового шва (кроме рукавиц "КР");

накладка на тыльную сторону из двух частей;

притачные краги не более чем из трех частей.

В рукавицах из жестких тканей (типа брезентовой парусины арт. 11119, 11124) не допускается шов по линии перегиба со стороны указательного пальца.

2.2.7. Надставки к тыльной стороне рукавиц и к накладкам притачивают настрочным швом, накладным с открытым или закрытым срезом или стачным в зависимости от осыпаемости ткани.

2.2.8. Накладки настрачивают одной или двумя строчками с подгибом срезов внутрь в осыпающихся тканях и без подгиба - в неосыпающихся или втачивают по верхнему и боковому срезам при стачивании оснований рукавиц.

2.2.9. Напалки обтачивают и соединяют с основанием рукавиц накладным швом с открытым или закрытым срезом (в зависимости от осыпаемости ткани), настрочным или стачным швом с последующим расстрачиванием на обе стороны.

2.2.10. Полоску для напалка указательного пальца (ластовицу) в рукавицах типа Д притачивают настрочным или стачным швом.

В рукавицах типа Е краги притачивают настрочным швом. В области запястья притачивают эластичную продержечную ленту.

2.2.11. Рукавицы стачивают двумя строчками или одной с окантовкой срезов.

2.2.12. Нижний срез рукавиц обметывают или обрабатывают швом в подгибку с открытым или закрытым срезом (в зависимости от осыпаемости ткани) или окантовывают.

При наличии кромки и в неосыпающихся тканях срезы рукавиц не обметывают.

2.2.13. Швы в рукавицах из материалов с пленочным покрытием допускается герметизировать проклеиванием или свариванием.

2.2.14. Готовые рукавицы скрепляют парами.

- 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки и методы контроля качества рукавиц - по ГОСТ 4103-82.

- 4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка рукавиц - по ГОСТ 10581-91 и по ГОСТ 12.4.103-83.

4.2. Упаковка и транспортирование рукавиц - по ГОСТ 10581-91.

4.3. Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192-96.

4.4. Рукавицы должны храниться в проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей.